THBS-3000数显布氏硬度计

一、功能特点：

THBS-3000数显布氏硬度计是新开发的，具有国内先进水平的新一代布氏硬度计。适用于黑色金属，有色金属的布氏硬度测定。本机采用电子自动加荷，计算机软件编程，高倍率光学测量，光电传感等系统。各项操作过程和试验结果的数据均可在LTD大屏幕显示，试验结果的数据可通过打印机输出。本机适用于各类生产加工企业、大专院校、科研机械的试验室。

主要技术参数

| 布氏标尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、 HBW10/100、 HBW10/250、 HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 |
| --- | --- |
| 试验力 | 62.5kgf(612.9N)、100kgf (980.7N)、125kgf (1226N)、187.5kgf (1839N)、250kgf 250kgf (2452N)、500kgf (4903N)、750kgf (7355N)、1000kgf (8907N)、1500kgf 1500kgf (14710N)、3000kgf (29420N) |
| 最小测量单位 | 0.125μm |
| 保荷时间 | 5~60S |
| 仪器尺寸 | 550×210×750mm（长×宽×高） |
| 主机重量 | 约125kg |
| 试件最大高度 | 230mm |
| 电源 | AC220V±5%，50~60Hz |
| 执行标准 | GB/T231.2国家标准、JJG150检定规程 |
| 标准配件 附件 | 20X测微目镜一只、直经2.5、5、10mm硬质合金球压头、标准硬度块（2）、，大平试台、中平试台、“V”型试台、电源线、打印机说明书、232接线一根 |